更正通知

由我公司组织实施的科技档案库房能力提升项目（项目编号：N5100012025001825），现进行如下更正：

- 原招标文件第三章 技术、服务及其他要求/3.2.技术要求/标的名称为“电动密集书架（核心产品）”的技术参数指标要求更正为：

★1、规格尺寸：每组(长900mm*宽595mm*高2500mm)±5mm。

（一）密集架要求：

★2、密集架由导轨、驱动系统和架体组成，架体包括立柱、搁板、挂板、挡书条、门板、顶板、侧板及底梁等零部件。架顶设有防尘装置和智能照明装置，列与列之间装有防撞密封装置，边列门板装有锁，边列前侧板装有总锁和制动装置，中列前侧板装有制动装置，每个单元密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。单边≥6层可调整搁板。

（二）密集架架体要求：

★3、密集架立柱: 采用冷轧钢板，材料厚度≥1.1mm裸板。

▲4、立柱要求产品表面涂层中的可溶性元素限量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg）不得检出，金属喷涂层的涂层厚度60～130μm，表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

★5、密集架搁板：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.9mm裸板。每张搁板均匀载重不少于40kg。

▲6、搁板要求产品表面涂层中的可溶性元素限量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg）不得检出，表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

★7、密集架挂板：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.9mm裸板。

▲8、挂板要求产品表面涂层中的可溶性元素限量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg）不得检出，表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

★9、密集架挡书条：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.8mm裸板。

▲10、挡书条要求产品表面涂层中的可溶性元素限量（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg）不得检出，表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

★11、密集架门板：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.7mm裸板。

▲12、门板要求力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，弯曲试验（180°）检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

★13、密集架顶板：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.7mm裸板。

▲14、顶板要求力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，弯曲试验（180°）检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

★15、密集架侧板：采用冷轧钢板，材料厚度≥0.7mm裸板。

▲16、侧板要求力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，弯曲试验（180°）检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- ★17、密集架底盘：采用热轧钢板，材料厚度≥2.5mm裸板。

- ▲18、底盘要求力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- （三）驱动系统要求：

- 19、轴承：采用204轴承，配轴承座。

- 20、链轮：表面做防锈处理。

- 21、链条：采用428链条，表面做防锈处理。

- ★22、传动管：采用外径不小于Φ25mm×壁厚2.5mm的圆管。

- ▲23、传动管要求弯曲度≤1.5mm/m，钢管端面（切斜）≤3mm，钢管的焊缝高度检测合格，力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，弯曲试验（90°）检测合格；经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- 24、承载轮轴：材质采用实芯圆钢。

- 25、便于安装和拆卸，承载轮轴与齿轮、承载轮均采用贯穿销连接。

- （四）密集架导轨要求：

- 26、底座：采用冷轧钢板，材料厚度≥2.3mm裸板，底座宽度120mm±2mm。

- 27、轨芯：采用高20mm±1mm×宽20mm±1mm实芯钢制作。

- ★28、导轨与导轨相连处采用公母焊接方式，焊接后经表面打磨处理。

- ▲29、导轨要求表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀）均检测合格，单根导轨直线度应不大于1.0mm/m，单根导轨水平偏差不大于1.0mm/m，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- （五）防护装置要求：

- 30、防撞密封装置：采用25mm±2mm厚防撞密封条，防撞密封条采用卡槽方式固定，卡槽材质为PVC材料。

- ★31、密集架防尘板：采用冷轧钢板，材料厚度为≥0.7mm裸板。

- ▲32、防尘板要求力学性能（下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）均检测合格，弯曲试验（180°）检测合格，经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- 33、限位装置：导轨两端安装限位装置。

- （六）边门和主副侧板设计要求：

- ★34、侧板标签框：采用冲压成型的2个标签框，标签框规格为（长120mm×宽80mm）（±2mm）。

- 35、侧板设计：每列前后侧板采用整体凹凸式一次成型侧板，侧板两侧采用圆弧造型。

- ★36、边列门设计：密集架每个单元首尾列（即边列）均带门，其结构为内镶式对开门，左门带门舌，无锁，右门带锁,关闭时利用右门将左门舌压住;右门锁具为椭圆形,锁具在未锁定柜体时，可以利用旋钮自由开关柜门，防止门因震动或其它原因自行打开，需要上锁时再用钥匙锁定。

- （七）生产工艺要求：

- 37、钣金件质量：钣金件加工后无毛刺。

- 38、表面处理：钣金件在喷塑前，需进行不少于十工位的表面前处理工序；所用标准件及紧固件均需防锈处理。

- 39、喷塑：经过表面前处理工序后，采用环保粉末进行喷塑，涂层表面应光滑。

- （八）智能功能要求：

- 40、密集架具备手动控制功能、电动控制功能、电脑控制功能、电机功能、运行速度设置功能、架体锁定保护功能、防尘和防盗功能、架体缓启动功能、LED照明灯控制功能、长距离非接触式到位检测功能、列号数码管显示功能、硬件安装验收功能、架体自动关闭功能、自动开架功能、≥8英寸移动列显示控制功能、≥15.6英寸固定列显示控制功能、红外线保护功能、电机堵转保护功能、漏电保护功能、过载保护功能、禁止移动保护功能、安全电压供电功能、开机自检功能、权限保密功能、温湿度显示功能、远程网络访问升级功能。

- （九）成品质量要求：

- ▲41、投标产品要求电动密集书架外观检测合格，金属件表面涂层（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀100h内、耐腐蚀100h后）均检测合格，装配（尺寸偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、防倾倒、限位、固定）均检测合格，载重性能（搁板静载荷、全静载荷、载重运行）均检测合格，稳定性检测合格，结构强度检测合格，控制器功能要求检测合格，安全性能检测合格，噪声检测合格。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的电动密集书架检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- 原招标文件第三章 技术、服务及其他要求/3.2.技术要求/标的名称为“定制保密柜”的第六条更正为：

- ▲6、保密柜的金属件外观性能要求、结构安全、金属喷漆（塑）涂层硬度、金属喷漆（塑）涂层冲击强度、金属喷漆（塑）涂层耐盐浴、金属喷漆（塑）涂层附着力、涂层可迁移元素等检测合格。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的保密柜检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- 原招标文件第三章 技术、服务及其他要求/3.2.技术要求/标的名称为“定制钢制文件柜”的更正为：

- ★1、规格尺寸：(长860mm*宽400mm*高1850mm）±2mm。

- ★2、板材采用冷轧钢板，门板裸板厚度≥0.7mm，侧板裸板厚度≥0.6mm，其余部件裸板厚度≥0.5mm。

- ▲3、冷轧钢板要求力学性能规定塑性延伸强度≥195Mpa、抗拉强度315～430Mpa、断后伸长率≥24％，弯曲试验（180°）试样弯曲处的外面和侧面不应有目视可见的裂纹，表面结构（平均粗糙度）≤0.9μm，外形不平度≤8mm、镰刀弯≤5mm/2000mm、脱方度≤7mm、塔形≤40mm；经人造气氛腐蚀试验，保护评级均达到10级，外观评级均达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- 4、采用多工位表面处理工艺。

- ▲5、环保粉末涂装。塑粉要求外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，筛余物（125μm）全部通过，涂膜外观正常，附着力（干附着力）≤1级，铅笔硬度≥H，耐冲击性（正向冲击）：高度50cm，无裂纹、皱纹及剥落现象，杯突试验≥4mm，弯曲试验≤4mm，耐磨性（750g/500r）≤50mg，耐酸性无异常，耐碱性无异常，耐沸水性无异常，耐湿性无异常。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- 原招标文件第三章 技术、服务及其他要求/3.2.技术要求/标的名称为“定制整理桌”的第四条更正为：

- ★4、钢架：门型框采用不小于（长50mm*宽50mm）*1.2mm方管，拉杆采用不小于（长50mm*宽25mm）*1.2mm矩管。

- ▲5、方管/矩管要求弯曲度（每米弯曲度）≤2mm/m，型钢端面（端部、锯切斜率）合格；经人造气氛腐蚀试验，保护评级达到10级，外观评级达到10级。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检验或检测报告扫描件进行佐证，并加盖投标人公章）

- 注：具体以四川省政府采购一体化平台更正后的招标文件为准。